（质 量 保 证 书）

ORDERNO：（订单号）	FURNACENO：（炉号）2013-10-28	DATE（日期）2013-11-02

| ALLOY （合金牌号） | SPECIFICATION （规格） | MATERIAL STATE （材料状态） | WEIGHT （重量） | MANUFACTUREMODE （制造方法） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6061 | Φ35 | T6 | 8000kg | EXTRUSION （挤 制） | DRAWING（拉√制） | CASTINGSTICK （铸 棒） |
| CHEMICAL COMPOSITION （标准成份）% | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Pb | Bi | Sn | Sb | Al |
|  | 0.46 | 0.55 | 0.16 | 0.03 | 0.9 | 0.08 |  | 0.08 | 0.09 | 0.001 |  |  |  | 余量 |
| STADARD NUMBER （标准编号） GB/T3880-97 | TENSILESTRENGTH (抗拉强度) | TUEKD STREBGTG （屈服强度） | ELONGATION RATE （延伸率） | HARDNESS（硬度） |
|  |  |  |  | HW钳式 | HB布氏 |
|  | 308 Mpa | 277 Mpa | 13 % |  | 90 |
|  | GRAINSIZE 晶粒度 | MACROSTRUCTURE 低倍组织 |
|  | 合格 | 合格 |
| SIZE REPORT 尺 寸 报 告 |
| ORDER 序号 | REQUIREDSIZE 要求尺寸 | REALVALUE 实际值 | QUALIFIED 合格 | YNQYALIFIED 不合格 |
| 1 |  |  |  |  |
| REMARK：（注释） Within twenty days,you can demur at the product quality if you have dissidence, Exceeding the time limit,we shoud not accept and hear a case(如对本产品质量异议者，请于二十天内提出，逾期本厂不予受理) Show us the quality guarantee No.whenyou demur.(在提出时请说明订单编号) |

INSPECTOU(检验员)：    李 良                   DIRECTOU（主管）：