（质 量 保 证 书）

ORDERNO：（订单号）	FURNACENO：（炉号）2013-10-28	DATE（日期）2013-11-02

| ALLOY （合金牌号） |  | SPECIFICATION （规格） |  |  |  |  | MATERIAL STATE （材料状态） |  | WEIGHT （重量） | MANUFACTUREMODE （制造方法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6061 |  | Φ35 |  |  |  |  | T6 |  | 8000kg | EXTRUSION （挤 制） |  |  | DRAWING（拉√制） |  |  |  | CASTINGSTICK （铸 棒） |  |  |  |  |
| CHEMICAL COMPOSITION （标准成份）% |  | Si | Fe | Cu | Mn |  | Mg | Cr | Ni | Zn |  | Ti |  | Pb |  | Bi |  | Sn |  | Sb | Al |
|  |  | 0.46 | 0.55 | 0.16 | 0.03 |  | 0.9 | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.09 |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  | 余量 |
| STADARD NUMBER （标准编号） GB/T3880-97 |  | TENSILESTRENGTH (抗拉强度) |  |  |  | TUEKD STREBGTG （屈服强度） |  |  |  | ELONGATION RATE （延伸率） |  |  |  |  | HARDNESS（硬度） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HW钳式 |  |  |  | HB布氏 |  |  |
|  |  | 308 Mpa |  |  |  | 277 Mpa |  |  |  | 13 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
|  |  | GRAINSIZE 晶粒度 |  |  |  |  |  |  |  | MACROSTRUCTURE 低倍组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIZE REPORT 尺 寸 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDER 序号 | REQUIREDSIZE 要求尺寸 |  |  |  |  | REALVALUE 实际值 |  |  |  |  | QUALIFIED 合格 |  |  |  |  | YNQYALIFIED 不合格 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REMARK：（注释） - Within twenty days,you can demur at the product quality if you have dissidence, Exceeding the time limit,we shoud not accept and hear a case(如对本产品质量异议者，请于二十天内提出，逾期本厂不予受理) - Show us the quality guarantee No.whenyou demur.(在提出时请说明订单编号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

INSPECTOU(检验员)：    李 良                   DIRECTOU（主管）：